ZAKRES ROBÓT – Rok 2020

Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1470D

Etap 2 - Drogoszowice, Sosnówka

Remont poprzez wykonanie nakładki bitumicznej grubości 5cm.

W km od 2+000 do 7+170

Stan istniejący:

Droga powiatowa nr 1470D o nawierzchni bitumicznej szerokości od 5,5m do 5,9m                                                z poboczami gruntowymi o szerokości od 1,25m do 2,0m.

W m. Drogoszowice w km  3+579 do 4+162 strona prawa chodnik z kostki betonowej.

W m. Sosnówka w km  5+150 do 6+058 strona prawa chodnik z kostki betonowej.

Klasa drogi: Z.

Projektuje się wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości od 5,5m do 5,9m .

Wykonanie poboczy gruntowych  o szerokości do 1,25m; z czego 0,5m  utwardzonych z kruszywa łamanego.

Zakres robót:

1. Ścinka poboczy o szerokości 0,5m i grubości 10cm w miejscowości Drogoszowice i Sosnówka.

2. Wykonanie frezowania planimetrycznego nawierzchni w miejscowości Drogoszowice w km 3+579 do 4+162  i Sosnówka w km  5+150 do 6+058    o grubości ok. 3cm poniżej ścieku przykrawężnikowego z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych oraz na połączeniu z istniejącą nawierzchnią jezdni i zjazdów na drogi gminne. Transport frezowiny na odległość do 9km.

3. Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej o następującej konstrukcji:

W miejscowości Drogoszowice w km 3+579 do 4+162  i Sosnówka w km  5+150 do 6+058.

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw ścieralnych AC 11S – grubości 5cm,

Pomiędzy miejscowościami Sądrożyce – Drogoszowice, Drogoszowice – Sosnówka, Sosnówka –                 w kierunku m. Miodary. ( na odcinkach gdzie nie występują chodniki)

- profilowanie zaniżeń mieszanką mineralną do podbudów AC16P

- warstwa  (wyrównująca) z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw wiążących AC 16W – grubości średnio 4cm (100kg/m2),

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw ścieralnych AC 11S –               grubości 5cm,

4. Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości do 1,25m, w tym:

- utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m, i grubości 10cm. (kruszywo łamane nie zawierające serpentynitu)

- na szerokości od 0,5  do 0,75m, (z gruntu rodzimego  ze ścinki pobocza lub dowiezionego humusu)

5. Regulacja wpustów kanalizacji deszczowej.

6. Remont istniejącego przepustu fi 800mm. w km 4+175. Wymiana uszkodzonych rur betonowych o długości 4m.

7. Ustawienie obustronnego radarowego wyświetlacza prędkości zasilanego solarnie w km 5+650.

8. Demontaż  barier energochłonnych na przepustach w km 2+285 i km 4+175

9. Montaż  barier energochłonnych na przepustach.

Przepust km 2+285:

strona prawa 4mb wygięta przy wjeździe do lasu + 3*4m prosta + 2*4m skos na zjeździe.

strona lewa 2*4m skos na zjeździe + 2*4m prosta + 4m wygięta przy wjeździe do lasu.

Przepust km 4+175

strona lewa: 2*4m skos na zjeździe + 2*4m prosta + 3*4m skos na najeździe

10. Regulacja wysokościowa krawężników na zjazdach (do 50mb)  oraz przełożenie kostki betonowej na zjazdach (do 50m2) . Dostosowanie do nowej nawierzchni.

11. Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu.

12. Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego.